MEMorial descritivo – QUADRA poliesportiva coberta, acessibilidade e mini quadra de areia na ESCOLA LEONOR de moura carvalho

Obra: QUADRA POLIESPORTIVA, ACESSIBILIDADE E MINI QUADRA DE AREIA

Local: ESCOLA MUNICIPAL LEONOR MOURA CARVALHO

Data: JAN./2019

- oBJETIVO

No presente Memorial segue a descrição de uma quadra poliesportiva a ser construída na Escola Municipal Leonor Moura Carvalho. Todas as especificações que seguem visam complementar as peças gráficas auxiliando na descrição de serviços e especificações de materiais a serem utilizados na obra.

- serviços preliminares

  - tapume

Deverá ser instalado com a finalidade de isolar a obra do restante da escola. O tapume deverá oferecer completa segurança à obra e aos transeuntes. Será de compensado de madeira, medindo 42,50m de comprimento e 2,00m de altura, totalizando 85,00 m².

  - placa de obra

Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra. Terá 2,50m² e deverá ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo do Ministério das Cidades.

  - LOCAÇão da obra

A obra será locada com o auxilio de gabaritos de madeira, rigorosamente de acordo com o projeto e com atenção especial aos esquadros, conferidos com trena.

- ACESSIBILIDADE

  - fundação

O tipo de fundação a ser executada será “estacas moldadas in loco sob a viga baldrame”. A execução da fundação deverá conforme projeto, e deverá levar em consideração as características do solo, bem como do local. No caso do aparecimento de água, ou instabilidade do fuste, a estaca deverá ser encamisada. Antes da concretagem, a estaca deverá ser verificada quanto à limpeza, profundidade e diâmetro, e deverá ser esgotada a água que estiver no interior da mesma. As estacas serão de concreto armado (mínimo de 2,5 m de comprimento) com 4 barras de aço CA50 de 8 mm de diâmetro e 2,5 m de comprimento ficando 0,10m acima do nível do fuste para o engastamento com a viga valdrame. O diâmetro mínimo das estacas deverá ser de 20 cm.

  - concretagem da fundação

O lançamento do concreto só deve ocorrer após verificação de geometria, prumos, níveis, alinhamentos, medidas das formas, montagem correta e completa das armaduras. A concretagem deve ser feita no mesmo dia da perfuração, através de um funil que tenha comprimento mínimo de 1,5 metros. O consumo de cimento não deverá ser inferior a 300 kg/m³. O abatimento (slump) deve estar compreendido entre 12 e 14 cm. O agregado graúdo deverá ter diâmetro máximo de 19 mm (brita 1). Deverá ser moldado corpo de prova de concreto que deverá ser ensaiado conforme NBR 5739. Os resultados deverão ser entregues a fiscalização da obra.

As vigas baldrames terão seção de 15x25cm com 4 barras de 8 mm e estribo de 5 mm a cada 20 cm e deverão estar locadas conforme projeto. Sob as vigas deverá ser executado lastro de brita com espessura 5 cm.

O concreto utilizado em todos os elementos da fundação terá fck=20 MPa.

  - Rampas e patamares

Sobre o solo compactado deverá ser executado lastro de brita 1, com espessura de 5 cm. Toda a área do piso deverá ter uma malha soldada Q-92, malha 15x15 cm, 4,2 mm, em aço CA60.

A concretagem deverá ser executada no mesmo dia, em uma única camada com FCK= 20 MPA. Para garantir que o concreto fique nivelado e livre de vazios ou ninhos de concretagem, o adensamento do concreto deverá ser realizado com o auxílio de vibrador mecânico. Após 12 horas do final da execução do piso, deverá ser feito o corte das dilatações, com serra para concreto (disco diamantado seco) com profundidade de 17 mm da espessura da placa, formando quadros de 2,0x2,5m e 2,0x1,5m. Sob as rampas e patamares deve ser executado o guarda corpo com corrimão em tubos de aço galvanizado de 1 1/2” conforme especificações em projeto nos locais definidos em projeto.

  - ESCADAS

Sobre o solo compactado deverá ser executado lastro de brita 1, com espessura de 5 cm. Toda a área da escada deverá ter uma malha soldada Q-92, malha 15x15 cm, 4,2 mm, em aço CA60.

A concretagem deverá ser executada no mesmo dia, em uma única camada com FCK= 20 MPA. Para garantir que o concreto fique nivelado e livre de vazios ou ninhos de concretagem, o adensamento do concreto deverá ser realizado com o auxílio de vibrador mecânico.

Sob as escadas deve ser executado o guarda corpo com corrimão em tubos de aço galvanizado de 1 1/2” conforme especificações em projeto nos locais definidos em projeto.

- Arrimos

  - EStacas

Será executado “estacas moldadas in loco sob a viga baldrame”. A execução da fundação deverá conforme projeto, e deverá levar em consideração as características do solo, bem como do local. No caso do aparecimento de água, ou instabilidade do fuste, a estaca deverá ser encamisada. Antes da concretagem, a estaca deverá ser verificada quanto à limpeza, profundidade e diâmetro, e deverá ser esgotada a água que estiver no interior da mesma. As estacas serão de concreto armado (mínimo de 2,5 m de comprimento) com 4 barras de aço CA50 de 8 mm de diâmetro e 2,5 m de comprimento ficando 0,10m acima do nível do fuste para o engasgamento com a viga baldrame de 15x25cm. O diâmetro mínimo das estacas deverá ser de 20 cm.

O lançamento do concreto só deve ocorrer após verificação de geometria, prumos, níveis, alinhamentos, medidas das formas, montagem correta e completa das armaduras. A concretagem deve ser feita no mesmo dia da perfuração, através de um funil que tenha comprimento mínimo de 1,5 metros. O consumo de cimento não deverá ser inferior a 300 kg/m³. O abatimento (slump) deve estar compreendido entre 12 e 14 cm. O agregado graúdo deverá ter diâmetro máximo de 19 mm (brita 1). Deverá ser moldado corpo de prova de concreto que deverá ser ensaiado conforme NBR 5739. Os resultados deverão ser entregues a fiscalização da obra.

As vigas baldrames terão seção de 15x25cm com 4 barras de aço CA50 de 8 mm e estribo de 5 mm e deverão estar locadas conforme projeto. Sob as vigas deverá ser executado lastro de brita com espessura 5 cm.

O concreto utilizado em todos os elementos da fundação terá fck=20 MPa.

  - Pilares

Os pilares terão seção de 20x20 cm com 4 barras de aço CA50 de 8 mm e estribo de 5 mm a cada 20 cm e deverão estar locados conforme projeto sobre a viga baldrame.

O concreto utilizado terá fck=20MPa.

  - Alvenaria de concreto estrutural

A alvenaria será em blocos de concreto estrutural de 14X19X39 cm, FBK = 14 MPA, ela será executada sobre a viga baldrame.

  - VIGAS CINTAS

As vigas cintas terão seção de 15x25cm com 4 barras de aço CA50 de 8 mm e estribo de 5 mm serão executadas sobre a alvenaria e deverão estar locadas conforme projeto.

O concreto utilizado terá fck=20 MPa.

- QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

  - locação

A localização, níveis da edificação, afastamentos e alinhamentos deverão ser seguidos rigorosamente de acordo com os dados constantes no projeto arquitetônico. A locação da obra deve ser global, com quadros de madeira que envolvam todo o perímetro da obra.

  - fundação

O tipo de fundação a ser executada será “estacas moldadas in loco sob blocos de concreto armado”. A execução da fundação deverá conforme projeto, e deverá levar em consideração as características do solo, bem como do local. No caso do aparecimento de água, ou instabilidade do fuste, a estaca deverá ser encamisada. Antes da concretagem, a estaca deverá ser verificada quanto à limpeza, profundidade e diâmetro, e deverá ser esgotada a água que estiver no interior da mesma. As estacas serão de concreto armado (mínimo de 4m de comprimento) com 4 barras de aço CA50 de 10 mm de diâmetro e 2,80 m de comprimento ficando 0,10m acima do nível do fuste para o engastamento com o bloco de fundação. O diâmetro mínimo das estacas deverá ser de 20 cm.

  - concretagem da fundação

O lançamento do concreto só deve ocorrer após verificação de geometria, prumos, níveis, alinhamentos, medidas das formas, montagem correta e completa das armaduras. A concretagem deve ser feita no mesmo dia da perfuração, através de um funil que tenha comprimento mínimo de 1,5 metros. O consumo de cimento não deverá ser inferior a 300 kg/m³. O abatimento (slump) deve estar compreendido entre 12 e 14 cm. O agregado graúdo deverá ter diâmetro máximo de 19 mm (brita 1). Deverá ser moldado corpo de prova de concreto que deverá ser ensaiado conforme NBR 5739. Os resultados deverão ser entregues a fiscalização da obra.

Os blocos de concreto armado serão executados sobre as estacas. Deverá ser executado lastro de concreto magro com espessura de 5 cm sob os blocos.

As vigas baldrames terão seção de 20x40cm e deverão estar locadas conforme projeto. Sob as vigas deverá ser executado lastro de brita com espessura 5 cm.

O concreto utilizado em todos os elementos da fundação terá fck=30MPa.

  - piso

Sobre o solo compactado deverá ser executado lastro de brita 1, com espessura de 5 cm. Sobre o lastro, para efeito de impermeabilização, deverá ser colocada lona plástica com espessura de 150 micras. Toda a área do piso deverá ter uma malha soldada Q-138, malha 15x15 cm, 4,2 mm, em aço CA60.

A concretagem deverá ser executada no mesmo dia, em uma única camada. Para garantir que o concreto fique nivelado e livre de vazios ou ninhos de concretagem, o adensamento do concreto deverá ser realizado com o auxílio de vibrador mecânico. Após 12 horas do final da execução do piso, deverá ser feito o corte das dilatações, com serra para concreto (disco diamantado seco) com profundidade de 17 mm da espessura da placa, formando quadros de 2,0x2,0m.

  - pintura

A pintura da quadra e das linhas de demarcação será com tinta a base de borracha clorada, conforme cores e formas indicadas pela fiscalização, seguindo padrões oficiais de medidas esportivas (vide projeto).

- estrutura metálica e cobertura

As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36. Todos os perfis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anticorrosão, em duas demãos, e pintura de acabamento.

Todos os pilares receberão enchimento de concreto com fck de 20 MPa até a altura de 1,0 m, e pintura sobre a superfície de concreto, conforme projeto arquitetônico.

A cobertura será em forma de arco, com a utilização de telhas de aço galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura, com pintura eletrostática, na cobertura e nos fechamentos laterais. As cores das telhas deverão seguir as especificações constantes no projeto arquitetônico. Utilizar telhas translúcidas em fibra de vidro reforçada com fios de nylon e poliéster, com espessura de 1,2 mm, conforme indicado no projeto arquitetônico.

- instalações elétricas

A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT.

A fiação será de cobre, com revestimento termoplástico, sendo a distribuição aparente através de eletrodutos de aço galvanizado. O quadro de distribuição será de sobrepor e o acionamento das lâmpadas será através dos próprios disjuntores.

O tempo para religamento das lâmpadas deve ser superior a 05 (cinco) minutos.

As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas.

A fixação dos eletrodutos e luminárias nas treliças deverão garantir segurança, alinhamento e boa aparência.

A planta de instalação elétrica poderá ser “espelhada”, com o objetivo de ficar mais próximo da entrada de energia.

Os quatro pilares de canto e o quadro de distribuição deverão ser aterrados, com hastes tipo Coopperweld 5/8" de 3,00 m de comprimento.

- Arquibancadas e platô piso

O piso de concreto com espessura de 6 cm deverá ser executado sobre o solo compactado. A concretagem deverá ser executada no mesmo dia, em uma única camada. Para garantir que o concreto fique nivelado e livre de vazios ou ninhos de concretagem, o adensamento do concreto deverá ser realizado com o auxílio de vibrador mecânico. Após 12 horas do final da execução do piso, deverá ser feito o corte das dilatações, com serra para concreto (disco diamantado seco) com profundidade de 17 mm da espessura da placa, formando quadros de 2,0x2,0m.

- banheiro

  - FUNDAÇÃO

O tipo de fundação a ser executada será “estacas moldadas in loco sob blocos de concreto armado”. A execução da fundação deverá conforme projeto, e deverá levar em consideração as características do solo, bem como do local. No caso do aparecimento de água, ou instabilidade do fuste, a estaca deverá ser encamisada. Antes da concretagem, a estaca deverá ser verificada quanto à limpeza, profundidade e diâmetro, e deverá ser esgotada a água que estiver no interior da mesma. As estacas serão de concreto armado (mínimo de 2,5 m de comprimento) com 4 barras de aço CA50 de 8 mm de diâmetro e 2,50 m de comprimento ficando 0,10m acima do nível do fuste para o engasgamento com a viga baldrame. O diâmetro mínimo das estacas deverá ser de 20 cm.

  - concretagem da fundação

O lançamento do concreto só deve ocorrer após verificação de geometria, prumos, níveis, alinhamentos, medidas das formas, montagem correta e completa das armaduras. A concretagem deve ser feita no mesmo dia da perfuração, através de um funil que tenha comprimento mínimo de 1,5 metros. O consumo de cimento não deverá ser inferior a 300 kg/m³. O abatimento (slump) deve estar compreendido entre 12 e 14 cm. O agregado graúdo deverá ter diâmetro máximo de 19 mm (brita 1). Deverá ser moldado corpo de prova de concreto que deverá ser ensaiado conforme NBR 5739. Os resultados deverão ser entregues a fiscalização da obra.

As vigas baldrames terão seção de 15x25 cm e deverão estar locadas conforme projeto. Sob as vigas deverá ser executado lastro de brita com espessura 5 cm.

O concreto utilizado em todos os elementos da fundação terá fck=20 MPa.

  - VIGAS E PILARES

Os pilares terão seção de 15x15 cm com 4 barras de aço CA50 de 8 mm e estribo de 5 mm a cada 20 cm e deverão estar locados conforme projeto sobre a viga baldrame.

O concreto utilizado terá fck=20MPa.

As vigas terão seção de 15x25cm com 4 barras de aço CA50 de 8 mm e estribo de 5 mm.

O concreto utilizado terá fck=20 MPa.

  - alvenaria

Alvenaria de bloco cerâmico furado, dimensões especificadas em projeto.

  - chapisco

a alvenaria será inicialmente protegida com aplicação de chapisco. As paredes serão chapiscadas por todo o seu pé-direito.

  - reboco

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento (reboco), com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada).

  - piso

Deverá ser executado utilizando um lastro de brita com 5 cm, malha de ferro 4,2 mm com espaçamentos de 10x10 cm ( utilizar espaçador) e concreto C20 com espessura de 10 cm. Acabamento de placa cerâmica com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, antiderrapante e assentado com argamassa colante. Rejuntar após 72 horas.

  - esquadrias

Portas e janelas de alumínio. Portas de dimensões 90x210 cm e janelas 60x60 cm conforme projeto. Esses materiais deverão estar limpos, desempenados e sem qualquer defeito de fabricação.

  - COBERTURA

Cobertura será executada com tesouras de eucalipto do tipo duas águas sob telhas cerâmicas. Todo o forro bem como os beirais será de drywall.

  - hidrosanitario

Toda a rede hidráulica será alimentada por um reservatório de 500 litros, que será instalado sob o telhado, a distribuição será feita por cano de PVC rígido conforme projeto, toda a rede sanitária será com tubulação, ralos e caixa de gordura que serão ligados a rede pública de esgoto teremos um vaso sanitário e uma pia.

  - eLETRICA

A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT.

A fiação será de cobre, com revestimento termoplástico, sendo a distribuição aparente através de eletrodutos de aço galvanizado. O quadro de distribuição será de sobrepor.

  - REVESTIMENTO

As paredes do banheiro serão revestidas em azulejos cerâmicos na cor branca, sobre argamassa.

  - pintura

Pintura manual com uso de Tinta Látex acrílica em duas demãos.

  - Mini Quadra de Areia

Deverá ser executado a cancha com areia média, perfazendo a área total de 83,98 m², onde a mesma será executada em uma camada de 30 cm sob uma lona plástica em toda a área da quadra de areia

  - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

  - PlantiO de grama

A grama será planta em leivas de até 40x40cm, firmemente comprimidas contra o solo, de maneira a fazer contatar suas raízes com o substrato, a grama será regada durante pelo menos dez dias, todos os dias.

  - ALAMBRADO

Será executada a instalação de alambrado, em tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro 2” com altura de 1,5 metros. Terá tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada de 5X5.

PRISCILA PIEL

Arquiteta e Urbanista

CAU 191700-5

Dep. de Obras e Edificações