MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA RUA 15 DE NOVEMBRO (TRECHOS 1 E 2) E RUA JACO TOKARSKI

RUAS: 15 DE NOVEMBRO E JACO TOKARSKI.

Projeto: Arquiteto Larry Sanches

CONTENDA/PR

JUL/2020

- Objetivo

Este Memorial tem como objetivo a descrição detalhada das etapas de execução da pavimentação das Ruas 15 de Novembro (Trechos 1 e 2) e Jaco Tokarski. As especificações aqui presentes visam identificar os materiais e condições necessárias para execução do objeto.

- Dados gerais

Localização:

- Rua 15 de Novembro: trecho 01 – com extensão de 699,47m (Final da pavimentação em Paralelepípedo, sentido BR 476), área de calçadas: 2053,02m2, área de pavimentação em CBUQ: 5758,54m2;

- Rua 15 de Novembro: trecho 02 – com extensão de 695,00m (Esquina com rua Jacó Tokarski em direção ao município de Araucária), área de calçadas: 296,96m2, área de pavimentação em CBUQ: 5.072,53 m2;

- Rua Jaco Tokarski – com extensão de 452,03m (sentido a Capoeira Grande), área de calçadas: 1012,11m2, área de pavimentação em CBUQ: 3527,34m2;

Área total de calçadas: 3.362,09 m2.

Área total de pavimentação em CBUQ: 14.358,41 m2.

N

R. Jaco Tokarski

R. 15 de novembro (trecho 2)

R. 15 de novembro

(trecho 1)

Figura 1 – Indicação ilustrativa da localidade de intervenção (respeitar a locação das folhas de projeto).

- Normas aplicáveis

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária ao cumprimento integral do objeto da licitação, atendendo aos dispositivos legais vigentes e o cumprimento das normas técnicas da ABNT e NR’s pertinentes.

Normas cabíveis de aplicação:

- NBR 8545:1984 – Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos;

- NBR 12655:2015 – Concreto de Cimento Portland – Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento;

- NBR 16537:2016 – Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;

- NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (grifo nosso);

- NBR11904 DE 01/2015 - Sinalização vertical viária - Placas de aço zincado;

- ABNT NBR 9781:2013 Peças de concreto para pavimentação — Especificação e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 6490:2016 - Rochas - Caracterização de ocorrência — Reconhecimento e amostragem;

- NR 4: Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho;

- NR 6: Equipamentos de proteção individual (EPI) (grifo nosso);

- NR 8: Padrões de edificação;

- NR 9: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;

- NR12: Uso de maquinário;

- NR 18: Medidas de segurança;

- DNER-ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - ensaio Marshall;

- DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume;

- DNER-ME 083/98 - Agregados - análise granulométrica;

- DNER-ES 385/99 - Pavimentação - concreto asfáltico com asfalto polímero;

- DNER-ME 194/98 - Agregados -  determinação da massa específica de agregados miúdos por meio do frasco Chapman;

- DER/PR ES-P 21/17 – Concreto Asfáltico Usinado A Quente (grifo nosso)

- DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa - determinação da densidade aparente;

- DNER-PRO 102/97 - Sondagem de reconhecimento pelo método rotativo;

- DNER-PRO 120/97 - Coleta de amostras de agregados.

Obs.: caso haja atualização das normas posteriormente a publicação deste memorial, e que impliquem em alterações de metodologia ou conformidade, comunicar a fiscalização.

NOTA: A responsabilidade pelo fornecimento e uso adequado de EPCs (equipamentos de proteção coletiva), EPIs (equipamentos de proteção individual) e itens acessórios como placas de sinalização viária de obra e demais itens necessários para atendimento às NR’s (Normas Regulamentadoras), é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus ao município de Contenda/PR.

- Documentos de referência

- Projetos – Folhas 1 a 10;
- Memorial Descritivo de Obra;

- Planilha Orçamentária Geral;

- Planilha Orçamentária - Rua 15 de Novembro - trecho 1;

- Planilha Orçamentária - Rua 15 de Novembro - trecho 2;

- Planilha Orçamentária - Rua Jaco Tokarski;

- BDI;

- Cronograma Físico-Financeiro;

- RRT de Projeto.

NOTA: É dever da CONTRATADA manter o projeto no local da obra, e preservar o atendimento as especificações contidas, ficando sujeita a sanção contratual por parte da fiscalização.

- serviços preliminares

Providenciar a instalação de placa de obra, em padrão determinado pelo município de Contenda, de chapa galvanizada, no tamanho 1,50mx2,00m, fixada junto a uma das laterais de maior visibilidade do local da intervenção.

  - Escavação

Executar escavação na camada composta de material necessário a ser retirado para ajuste do greide da via. No local não existe material orgânico, entulhos ou cascalho que necessite de operação bota fora. Executar a regularização e a compactação do subleito após a retirada da camada de material inservível e aterramento onde for necessário. A compactação do material deve ser em camadas de 20cm com 100%PN. A carga e transporte de material de 1ª categoria será colocada no próprio local da obra.

- Drenagem

A contratada deverá seguir corretamente o projeto de drenagem e responsabilizar-se pela execução completa da mesma, efetuando as aberturas mecanicamente com o uso de Retro escavadeira, com controle adequado das profundidades e porcentagem de caimento.

O projeto trata de pavimentação de via rural circundada de propriedades rurais permeáveis, com sistema de drenagem a ser consolidado, portanto fora considerado no dimensionamento da rede de drenagem a captação das águas que atingirão diretamente a pista a ser pavimentada, seja de maneira superficial ou de maneira subterrânea, através de canaletas e/ou tubos de dreno. Não sendo necessários estudos de bacias de contribuição da via. Os tubos devem ser armados. Após a confecção das caixas de ligação/captação, bocas de lobo e canaletas, efetuar o reaterro das valas, compactando-as mecanicamente em camadas de 20cm.

Devem ser executadas bocas para bueiro conforme as especificações técnicas constante nos detalhamentos de projeto.

- Base

Após a preparação inicial do terreno e execução da rede de drenagem, efetuar a regularização e compactação mecânica do subleito, e sequencialmente, o reforço da subleito em locais pré-determinados em projeto com o uso de saibro e sub-base de macadame seco. Após a conclusão da Sub base, efetuar a regularização e compactação da base de brita graduada, com adição de água para umidade ótima em obra.

NOTA: conforme informado pela administração municipal ao Departamento de Obras, a prefeitura de Contenda/PR conta com área própria para extração de Saibro. Por este motivo, este item não fora considerado no orçamento e será fornecido e transportado pela Prefeitura de Contenda/PR. A aplicação e compactação adequada do Saibro será de responsabilidade da CONTRATADA.

- Revestimento

  - Imprimação

Imprimação consiste na aplicação de material asfáltico sobre a superfície da base concluída, antes da execução do revestimento asfáltico, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilização e permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado (Norma DNIT 144/2014-ES). A emulsão asfáltica para imprimação deve apresentar as características descritas na Norma DNIT 165/2013 – EM, de modo que em sua utilização seja alcançada a máxima eficiência.

A execução da imprimação somente deve ser realizada após a perfeita conformação geométrica da base, procedendo a varredura da sua superfície, de modo a eliminar o pó e o material solto existente. Aplica-se a seguir a emulsão impermeabilizante na temperatura compatível, na quantidade certa e de maneira uniforme. A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente na obra. A taxa de aplicação da emulsão asfáltica é da ordem de 0,9 a 1,7 l/m², conforme o tipo e a textura da base O equipamento utilizado é o caminhão espargidor.

O material não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10ºC, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. Deve-se imprimir a pista em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista, fazendo se a imprimação da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida. Na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve encontrar-se levemente úmida.

NOTA: O tráfego nas regiões imprimadas só deve ser permitido após decorridas, no mínimo, 24 horas após a aplicação.

  - Pintura de ligação

Aplicar sobre o trecho a ser revestido, com o objetivo de ligar a base com a camada de material betuminoso a ser aplicado. Será usada emulsão asfáltica RR-1C, recortado com água com taxa de aplicação igual a 1,5 l/m2.

  - Aplicação de concreto asfáltico

Aplicar a capa asfáltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) sobre os trechos a serem revestidos de modo a apresentar, quando comprimida mecanicamente, a espessura conforme projeto de 5 cm, que posteriormente deverá ser atestada via laudo técnico de análise dos ensaios com emissão de ART específica (12.3 – Laudo Técnico), de responsabilidade da contratada.

O método consiste no transporte da massa através de caminhões basculantes da usina até sua aplicação, devidamente cobertos com lona. Após aplicada com a vibro acabadora, deverão ser utilizados os rolos pneumáticos e lisos até a perfeita compactação do material. As faixas da massa poderão ser do tipo IV ou V; segundo norma do DER. As temperaturas da massa não deverão ultrapassar 177° C; no caminhão a temperatura não deverá ser inferior a 127° C e na rolagem a temperatura deverá ser propícia para compactação do material.

Será empregado cimento asfáltico de petróleo, tipo CAP-20. O preço unitário deste produto contempla o transporte e aplicação do mesmo.  A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo ao perfeito atendimento do projeto e devem ser seguidas as seguintes especificações técnicas DER/PR ES-P 21/17 – CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE. O uso dos equipamentos vibro acabadora, para espalhamento homogêneo e obtenção da espessura indicada, e rolo compactador de pneus, que proporcione a compactação desejada, superfície lisa e desempenada, é imprescindível. Deverá ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao tráfego.

NOTAS (LEIA COM ATENÇÃO):

- O desembolso dos serviços contendo asfalto, somente serão efetuados após a sua total conclusão, ou seja, execução de base e sub-base, imprimação, pintura e concreto betuminoso usinado a quente.

- É proibida a aplicação do CBUQ sem todos os equipamentos necessários e constantes na planilha e/ou composição orçamentária;

- É PROIBIDA A APLICAÇÃO DO CBUQ EM HORÁRIO DIFERENTE AO COMERCIAL DA PREFEITURA DE CONTENDA. Deve haver comunicação prévia de 5 (cinco) dias úteis através de e-mail ao Departamento de Obras (obras@contenda.pr.gov.br), com a informação de data e horário ao qual será iniciada a aplicação;

- Na rua 15 de novembro, trecho 2, poderá haver ligeira variação no final do trecho de pavimento em CBUQ, visto que a Prefeitura de Araucária encontra-se com execução em andamento. Atentar-se especialmente a fiscalização a este trecho;

- O desrespeito as condições acima deverá gerar termo de paralização de obra imediatamente (a critério do fiscal responsável).

- Meio-fio e sarjeta

Os meios-fios com sarjeta devem ser do tipo pré-fabricados, conforme dimensões apresentadas em projeto, e composição em concreto com fck=20Mpa (no mínimo). Nas entradas de veículos colocar os meios-fios com guia rebaixada. Na rua 15 de Novembro (trecho 2), a sarjeta deverá ser moldada in loco, através do uso de gabarito e concreto usinado, conforme dimensões apresentadas em projeto, e composição em concreto com fck=20Mpa (no mínimo).

Fotos 1 e 2 – Execução de gabarito e aspecto final para sarjeta moldada in loco. Fonte: Análise da drenagem superficial ao longo da rodovia BR-116/SC, autora: Joandra Mignoni, 2017.

NOTAS (LEIA COM ATENÇÃO):

- Regularizar a superfície adequadamente;

- Espaçar o gabarito das sarjetas moldadas in loco, a cada 1 (um) metro de maneira uniforme;

- Eliminar quaisquer resquício de sujeira ou materiais soltos antes da concretagem;

- Sarjetas mal executadas, ou com aspecto acabado ruim não serão aceitas.

  - Tampa de concreto

Fora previsto em planilha orçamentária a execução de 6 (seis) tampas de concreto de 60cmX60cm sobre a sarjeta na Rua 15 de Novembro – trecho 2, com comprimento de 3,6 metros, para viabilizar o acesso veicular em propriedade rural. As tampas devem ser executadas em concreto FCK=25Mpa e possuir armaduras positivas e negativas, afim de suportar o tráfego do acesso. Eventuais ajustes in loco devem ser comunicados aos projetistas, visando acabamento, qualidade e resistência adequada.

- Paisagismo e Urbanismo

Os passeios/calçadas devem ser construídos para acomodar todos os pedestres, garantindo conforto e segurança no deslocamento. A declividade longitudinal deve acompanhar a inclinação da via e a transversal é de 2%, com caimento para a pista, para minimizar o esforço para os pedestres em cadeiras de rodas e ainda prover drenagem.

Para a via componente deste projeto determinou-se a adoção de calçadas em concreto com 5 cm de espessura. As calçadas terão 1,50m de largura, podendo variar de acordo com o alinhamento predial ao mínimo de 1,20m de largura, ao longo dos trechos previstos em projeto. Todos os detalhes para implantação de calçadas e rampas de acessibilidades podem ser encontrados nas plantas do projeto de paisagismo.

NOTAS (LEIA COM ATENÇÃO):

- É obrigatório que as rampas de acesso obedeçam a NBR 9050:2015, com inclinação adequada. Atentar-se principalmente na inclinação entre sarjeta e rampa, degraus não serão aceitos;

- O concreto das calçadas deve apresentar aspecto uniforme, com juntas de dilatação a cada 2,00 metros, demarcadas com uso de esquadro;

- O desrespeito as condições acima, deverá ser imediatamente formalizado com aplicação das sanções pela fiscalização.

- Sinalização de trânsito

O projeto de sinalização horizontal e vertical foi desenvolvido de acordo com as normas, especificações e orientações do Manual Brasileiro de Sinalização do Novo Código Brasileiro de Trânsito, do CONTRAN, e ainda do DNIT – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes.

O projeto de sinalização horizontal utiliza marcações, símbolos e legendas, pintadas sobre o pavimento da via, dentro dos padrões utilizados no Código Brasileiro de Trânsito. A sinalização horizontal deverá ser executada com tinta a base de resina acrílica, retro refletiva, nos locais e conforme detalhes indicados nas pranchas do projeto de sinalização.

O projeto de sinalização vertical é composto de placas que comunicam através de símbolos e legendas pré-reconhecidas e regulamentadas pelo Código Brasileiro de Trânsito informações aos usuários da via.

As placas deverão ser fabricadas com chapas de aço-carbono, que atendam as condições exigíveis pela NBR 11904 da ABNT, zincadas pelo processo contínuo ou semi-contínuo de imersão a quente, segundo a NBR 7008 e NBR 7013 da ABNT, com espessura mínima de 1,25 mm.

As placas de regulamentação deverão ser fixadas em tubos metálicos em aço 1010/1020 com seção circular, espessura de parede de 3,75 mm, diâmetro de 2”(polegadas) nominais (internas), comprimento variável em função do tipo de placa a ser implantada. A localização e correta implementação da sinalização viária horizontal e vertical deve seguir as especificações do projeto.

- Ensaios

  - Coleta de amostras

As amostras para quaisquer ensaios e/ou sondagens deverão ser coletadas em 8 (oito) pontos aleatórios, com espaçamento aproximado de 80 (oitenta) metros, na Rua 15 de Novembro (trechos 1 e 2), e em 6 (seis) pontos aleatórios, na Rua Jaco Tokarski.

NOTAS (LEIA COM ATENÇÃO):

- Efetuar comunicação prévia de 5 (cinco) dias úteis através de e-mail ao Departamento de Obras (obras@contenda.pr.gov.br), formalizando o agendamento para retirada de amostras;

- A indicação dos pontos para retirada das amostras será feita de forma aleatória pela fiscalização do município in loco;

- No ato da retirada das amostras, é imprescindível o acompanhamento presencial do responsável técnico da contratada junto a fiscalização do município;

- Amostras retiradas sem a presença do fiscal da obra e do responsável técnico pela execução SERÃO COMPLETAMENTE DESCONSIDERADAS.

  - Descrição dos ensaios

- Ensaio marshal: deverá ser elaborado em conformidade a norma DNER-ME 043/95;

- Ensaio de percentagem de betume: deverá ser elaborado em conformidade a norma DNER-ME 053/94;

- Ensaio de granulometria do agregado: deverá ser elaborado em conformidade a norma DNER-ME 083/98;

- Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica: O controle do grau de compactação - GC da mistura asfáltica deve ser feito através de medidas das densidades aparentes de corpos-de-prova extraídos da mistura espalhada e compactada na pista, por meio de brocas rotativas. Podem ser empregados outros métodos para determinação da densidade aparente na pista, desde que informados pela contratada. Não será admitido grau de compactação inferior a 97% da densidade de projeto. O controle  do  grau  de  compactação  pode, também,  ser  feito  através  de  medidas  das  densidades aparentes  dos  corpos-de-prova extraídos  da  pista  e  comparadas  com  as  densidades  aparentes  de corpos-de-prova  moldados  no  local.  As  amostras  para  moldagem destes corpos-de-prova devem ser colhidas bem próximas ao local onde serão realizados os furos e antes da sua compactação. Neste caso, GC ≥ 100% (informação em conformidade a norma DNER-ES 385/99).

- Ensaio de massa específica – in situ – método frasco de areia (solos): deverá ser elaborado em conformidade a norma DNER-ME 194/98.

- Ensaio de densidade do material betuminoso: deverá ser elaborado em conformidade a norma DNER-ME 117/94.

- Serviço de sondagem rotativa: deverá ser elaborado em conformidade a norma DNER-PRO 102/97.

NOTA: Respeitar as condições de qualidade dos resultados conforme recomendações vigentes a pavimentação do DNIT.

  - Laudo técnico

A prefeitura de Contenda/PR não possui infraestrutura e laboratório próprio para execução e análise de ensaios de pavimentação, além de contar com poucos profissionais habilitados em seu quadro funcional para análise e desenvolvimento de laudos/relatórios deste teor. Por esse motivo, fora previsto em orçamento, a responsabilidade da contratada em submeter a pavimentação objeto deste memorial descritivo, a análise técnica criteriosa, através de profissional de engenharia devidamente habilitado, dentro das seguintes condições (LEIA COM ATENÇÃO):

- Deverão ser apresentados a fiscalização da Prefeitura de Contenda, os resultados oficiais do laboratório, em duas vias originais, o qual deverá ficar anexado ao processo na forma de LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE TECNOLÓGICO COM A RESPECTIVA ART DO RESPONSÁVEL;

- O profissional responsável técnico pela execução e/ou análise dos ensaios e emissão do laudo, não poderá ser o mesmo profissional técnico responsável pela execução, visando a imparcialidade do processo (previsto em orçamento no item 8, composição 8);

- O laudo deverá conter, no mínimo:

a) Título e data;

b) identificação do profissional (nome do profissional, número de registro técnico e assinatura do profissional técnico);

c)  indicação do local da obra, número e modalidade da licitação e número do contrato;

d) fotografias das amostras, dos ensaios e da coleta;

e) dimensões encontradas nas respectivas camadas;

f) análise do atendimento aos padrões de qualidade desejados para cada ensaio proposto conforme suas respectivas normas indicadas acima (12.2 – descrição dos ensaios), referenciando devidamente as amostras coletadas;

g) declaração de responsabilidade quanto a veracidade das informações prestadas.

- O laudo técnico de análise da pavimentação deverá atestar, com registro de responsabilidade técnica junto ao CREA, se a pavimentação executada, atende as especificações do projeto, de modo que não reste a menor dúvida, quanto as questões relativas aos ensaios, as espessuras das camadas, a resistência mecânica, o grau de compactação e demais ensaios previstos em orçamento, afim de garantir a Prefeitura de Contenda/PR que a pavimentação fora executada dentro das especificações ideais;

- O aceite final do objeto com emissão de ‘Termo de Conclusão de Obra’ por parte da Fiscalização da Prefeitura de Contenda/PR, será baseado no laudo técnico, desde que haja pleno atendimento das normas vigentes e condições supracitadas. Salienta-se que todo o profissional, ao assumir a responsabilidade técnica de seu respectivo conselho, com devido registro (ART), é responsável pelas informações prestadas.

NOTA: O orçamento prevê a elaboração de 1 (um) relatório técnico/laudo por trecho a ser executado.

- Equipamentos de segurança

O fornecimento, transporte e aplicação de EPCs (equipamentos de proteção coletiva), EPIs (equipamentos de proteção individual) e itens acessórios como placas de sinalização viária de obra são de inteira responsabilidade da contratada, que ao comprometer-se contratualmente para execução do objeto, passa a acatar todas as condições estabelecidas no edital e na planilha orçamentária,  devendo respeitar as normativas pertinentes.

NOTA: Omitir a utilização de EPI’s ou EPC’s é infração contratual passível de sanção administrativa.

- Limpeza da Obra

A contratada deverá manter a obra limpa e organizada durante toda a execução, promovendo sempre que possível a limpeza e correto descarte de resíduos de qualquer classificação em local adequado.

NOTA: O descarte de resíduos e estacionamento de equipamentos em local inadequado ou que afete a segurança da obra, será passível de sanção por parte da fiscalização do município.

Contenda, 6 de agosto de 2020.

LARRY SANCHES

DIVISÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES

ARQUITETO – CAU A146515-5