# MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO/SERVIÇO:  REC. ASFÁLTICO EM CBUQ NA RUA FRANCISCO SOTEL

CORDEIRO

CONTRATO DE REPASSE nº 1.004.237-22/2013  DO CONVÊNIO 783629/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

MUNICÍPIO DE CONTENDA – PR

EXTENSÃO: 750,51m                    ÁREA: 8.646,83m2

1- LIMPEZA DO PAVIMENTO EXISTENTE:

O pavimento existente deverá ser devidamente varrido e limpo. Nos locais onde exista capim, sugere-se a sua extinção com aplicação de maçarico.  Todas as impurezas devem ser removidas para receber a pintura de ligação com RR -1C.

2-REMOÇÃO:

Nos locais indicados no projeto deverá ser procedida à remoção de materiais de baixo suporte, até uma profundidade mínima de 40 cm, e largura segundo estipulada pelo projeto.  Deverá ser feita compactação do sub-leito  com rolo  pé-de-carneiro  até  atingir uma compactação de 100% PN.

Em seguida deverá ser feita a reposição do material retirado com macadame hidráulico, na espessura de 25 cm e mais 15 cm de brita graduada até que atinja a altura do pavimento existente. Ambas as camadas devem receber compactação com rolo compactador liso.

3- CAMADA DE REGULARIZAÇÃO / CAPA ASFÁLTICA:

Depois de feita a limpeza do pavimento existente, removidos os pontos determinados em projeto, feita compactação do sub-leito e feita a reposição do material retirado com macadame hidráulico e brita graduada,  deve-se lançar a pintura de ligação RR-1C sobre o pavimento existente, com uma taxa mínima de 1 litro para cada metro quadrado, com as diluições previstas nas especificações técnicas do DNIT. Para os locais onde se apresentar base em brita graduada deve ser feita a imprimação com CM-30. A espessura compactada de C.B.U.Q. para o camada de regularização deverá ser de no mínimo 3 cm (compactado). Depois de rolado com equipamento adequado, o pavimento deverá receber uma nova pintura com taxa mínima de 1,0 litro por metro quadrado (repintura). A espessura da capa asfáltica em C.B.U.Q. deverá ser de no mínimo 3,0 cm (compactado), aplicado com vibro acabadora. O tráfego deverá ser liberado somente depois do resfriamento do pavimento.

4 - CONTROLE TECNOLÓGICO

A empresa executora deverá apresentar um Laudo Técnico de Controle Tecnológico e apensado a ele os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços conforme exigências normativas do DNIT.

O Controle Tecnológico deverá ser feito de acordo com as recomendações constantes nas “Especificações de Serviço (ES)” e normas do Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes – DNIT, disponível no sitio: www.dnit.gov.br.

5 – MEIO-FIO E SARJETA EM CONCRETO:

Os meio-fios existentes deverão ser alinhados nos pontos que estão fora de alinhamento e retirados nos pontos determinados em projeto. Os meio-fios a serem colocados serão padrão DER tipo 2 (0,042m3/m), onde deverá ser previsto o rebaixamento do mesmo nas entradas de garagens e nas rampas para portadores de necessidades especiais, conforme projeto anexo  e planta de detalhes.

6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

Rampa para portadores de necessidades especiais:

Devem ser confeccionadas nos locais estipulados em projeto, apresentando as dimensões segundo o mesmo e espessura do piso não inferior a 7,0cm. O concreto deve apresentar resistência mínima Fck=12,0MPa e apresentar base regularizada e desempenada para posterior pintura da rampa e da simbologia adequada.

A pintura deve seguir a especificação da NBR 9050 segundo formato, cores e dimensões. Deve ser utilizada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica e própria para pintura em locais de alto tráfego de pedestres.

Piso tátil de alerta (rampas):

Deve seguir o estipulado no projeto de engenharia quanto à locação das mesmas, dimensões, espessuras e cores, sendo que não serão admitidas diferenças nestes itens.

Sob o concreto rebaixado – deverá a peça ser assente com argamassa colante tipo CA III. Deve-se verificar o nivelamento desta camada para que o piso tátil tenha exatamente o mesmo nível da calçada lateral.

As lajotas devem apresentar-se uniformes quanto a tamanhos, sem defeitos como empenos e cantos quebrados e apresentar resistência compatível a norma para pisos em concreto e ter boa resistência ao desgaste superficial.

7- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL:

A sinalização horizontal e vertical deverá obedecer aos padrões do DETRAN. A pintura deverá ser executada com o pavimento limpo e seco, não sendo permitida a execução com chuva. A liberação do tráfego só poderá ocorrer depois da tinta estar completamente seca. As dimensões das faixas divisórias de pistas terão largura de 0,10 m, conforme especificadas no projeto.  Haverá faixas de travessias de pedestres. A tinta a ser utilizada deverá ser própria para sinalização, e de altíssima qualidade.

8 - OBSERVAÇÕES FINAIS:

Considerando que em todas as ruas já foram implantadas as redes de água e esgoto (SANEPAR), deve-se proceder a sondagens para não danificar as tubulações existentes, sendo que qualquer dano causado será de inteira responsabilidade da empreiteira.

Devem ser observadas todas as normas de execução contidas no manual do DNER.

Contenda, 10 de março de 2015.

MARCOS DANIEL MEHRET

Engenheiro Civil

CREA-PR 73.254/D